ICS29.140.30

K71

团 体 标 准

T/SCS－×××－2019

UV-A无铅紫外荧光灯

Lead-free UV-A fluorescent lamps

（报批稿）

2019-××-××发布                      2019-××-××实施

上海市硅酸盐学会发布

目 次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	2

4 产品分类与型号	2

4.1 产品分类	2

4.2 型号	3

4.2.1 型号表示规则	3

4.2.2 型号示例	3

5 技术要求	3

5.1 安全要求	3

5.2 灯的外形尺寸和灯头	3

5.3 灯功率	4

5.4 功率因数	4

5.5 初始UV-A辐射照度	4

5.6 寿命	4

5.6.1 早期失效	4

5.6.2 UV-A辐射照度维持率	4

5.7 电磁兼容特性	4

5.7.1 无线电骚扰特性	4

5.7.2 谐波	4

5.7.3 电磁兼容抗扰度	4

6 试验方法	5

6.1 试验的一般要求	5

6.2 外形尺寸和灯头	5

6.3 功率和功率因数	5

6.4 寿命	5

6.5 电磁兼容特性	5

7 检验规则	5

7.1 检验分类	5

7.2 出厂检验	5

7.3 型式检验	6

8 标志、包装、运输和贮存	7

8.1 标志	7

8.2 包装	8

8.3 运输	8

8.4 贮存	8

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009 的规定进行起草。

本标准由上海市硅酸盐学会提出、归口并宣贯实施。

本标准起草单位： 上海罗金光电科技股份有限公司、上海市硅酸盐学会、上海应用技术大学、上海时代之光照明电器检测有限公司、东华大学、复旦大学、中山市科刻照明科技有限公司、海宁市海宏照明电器有限公司。

本标准主要起草人：林加喜、庄晓波、居家奇、顾中华、张万路、王贤英、李胜春、许靖琨、刘薇、金艳、童荔霞、沈玉君、卢德明、朱元龙。

。

1 范围

本标准规定了UV-A无铅紫外荧光灯的术语与定义、产品分类与型号、技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于银行验钞、特殊照明、消毒、杀菌、诱虫及紫外线光照等用途的无铅紫外荧光灯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1406.2 灯头的型式和尺寸 第2部分：插脚式灯头（IEC 60061-1:2005, MOD）

GB/T 1406.4 灯头的型式和尺寸 第4部分：杂类灯头（IEC 60061-1:2005, MOD）

GB/T 1483.2 灯头、灯座检验量规 第2部分：插脚式灯头、灯座的量规（IEC 60061-3:2004, MOD）

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999）

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 2900.65-2004 电工术语 照明（IEC 60054(845):1987, MOD）

GB/T 10682-2010双端荧光灯 性能要求（IEC 60081:2005, NEQ）

GB 16843-2008 单端荧光灯的安全要求（IEC 61199:1999, IDT）

GB 16844-2008 普通照明用自镇流荧光灯的安全要求（IEC 60968:1999, IDT）

GB/T 17262-2011单端荧光灯 性能要求（ IEC 60901:2007, NEQ）

GB/T 17263-2013普通照明用自镇流荧光灯 性能要求（IEC 60061-1:2005, MOD）

GB 17625.1-2012电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) （IEC 61000-3-2:2009, IDT）

GB/T 17743-2017电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 (CISPR 15:2015, IDT)

GB/T 18595-2014一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求（IEC 61547:2009, IDT）

GB 18774-2002 双端荧光灯安全要求（IEC 61195:1999, IDT）

GB/T 19258-2012 紫外杀菌灯

T/SCS 000001-2018无铅透紫外线玻璃灯管

3 术语与定义

GB/T 17263-2013、GB/T 19258-2012界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

紫外辐射（ultraviolet radiation）

波长小于可见辐射波长的光学辐射。

注：对于紫外辐射，通常将100 nm和400 nm之间的光谱分为：

UV-A 315·······················400 nm

UV-B 280·······················315 nm

UV-C 100·······················280 nm

[GB/T 2900.65-2004，定义845-01-06]

3.2

UV-A无铅紫外荧光灯lead-free UV-A fluorescent lamps

一种采用无铅透紫外玻璃制成的低气压汞蒸气放电灯，通过荧光粉将UV-C转换为UV-A的紫外辐射。

3.3

UV-A辐射照度维持率UV-A irradiance maintenance

灯在规定的条件下燃点，在寿命期间一特定时间的UV-A辐射照度与该灯的初始UV-A辐射照度之比，用百分数表示。

4 产品分类与型号

## 4.1 产品分类

灯按外形可以分为双端灯（以“S”表示）、单端灯（以“D”表示）和自镇流灯（以“Z”表示）；

依据T/SCS 000001-2018，按灯管直径分为：T5（15.0±0.3 mm）、T8（25.8±0.4 mm）、T10（32.0±1.0 mm）和T12（37.0±1.0 mm）。

## 4.2 型号

### 4.2.1 型号表示规则

-  /

UV-A无铅紫外荧光灯（BLB）

管径（T5、T8、T10、T12）

标称功率 / W

双端（S）、单端（D）或自镇流（Z）

### 4.2.2 型号示例

S 10W-T8/BLB 表示管径为25.8 mm的10 W的双端UV-A无铅紫外荧光灯；

Z 30W-T12/BLB 表示管径为37.0 mm的30 W的自镇流UV-A无铅紫外荧光灯。

5 技术要求

灯的设计及其结构、性能应使其在正常使用中性能可靠，对使用者和周围环境不产生危险。

- 5.1 安全要求

单端灯、自镇流灯和双端灯的安全要求分别应符合GB 16843、GB 16844和GB 18774的要求。

- 5.2 灯的外形尺寸和灯头

灯的最大直径和总长度应符合相关灯参数表中规定的值。

灯所用灯头应符合GB/T 1406.2和GB/T 1406.4中的要求。用符合GB/T 1483.2要求的量规检验。

- 5.3 灯功率

灯在额定电压和额定功率下工作时，其实际消耗的功率不大于标称功率的110%，不小于标称功率的80%。

- 5.4 功率因数

灯在额定电压和额定功率下工作时，其实际功率因数应不比生产者的标称值低0.05。

- 5.5 初始UV-A辐射照度

灯的初始UV-A辐射照度可由生产者或销售商宣称。

- 5.6 寿命

5.6.1 早期失效

灯在100h老练过程中不应出现早期失效现象。

5.6.2 UV-A辐射照度维持率

2000h UV-A辐射照度维持率不低于85%。

- 5.7 电磁兼容特性

5.7.1 无线电骚扰特性

灯的无线电骚扰特性应符合GB/T 17743的要求。

5.7.2 谐波

灯的谐波电流应符合GB 17625.1的要求。

5.7.3 电磁兼容抗扰度

灯的电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595的要求。

6 试验方法

- 6.1 试验的一般要求

除另有规定的项目外，全部试验均应在环境温度为25±1℃，相对湿度最大为65%的无对流风的环境中进行。

- 6.2 外形尺寸和灯头

灯的外形尺寸用误差不大于0.05 mm的量具测量。

- 6.3 功率和功率因数

双端灯按GB/T 10682规定的方法测试。

单端灯按GB/T 17262规定的方法测试。

自镇流灯按GB/T 17263规定的方法测试。

- 6.4 寿命

目视法检查灯在1000h老练过程中的早期失效。

按照GB/T 19258-2012附录A的规定进行UV-A辐射照度试验。

在相同环境条件下测量初始时（100h）和燃点2000h时的UV-A辐射照度，计算2000hUV-A辐射照度维持率。

- 6.5 电磁兼容特性

灯的电磁兼容特性包括无线电骚扰特性、谐波和电磁兼容抗扰度，试验分别按照GB/T 17743、GB 17625.1和GB/T 18595的要求进行。

7 检验规则

### 7.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验两类。

### 7.2 出厂检验

7.2.1 所有产品均应进行出厂检验，经检验合格的，附产品质量合格文件。

7.2.2 出厂检验的灯应从每日（批）生产的同一型号、同等级、同类型、同成分，并在一致的条件下制备的灯中均匀地抽取。

7.2.3 检验抽样按GB/T 2828.1执行，检验项目、抽样方案、检查水平及合格质量水平应符合表1规定。

7.2.4 订货单位要求抽检产品质量时，由供需双方协商确定相关内容。

表1 出厂检验的项目、抽样方案、检验水平及合格质量水平

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 | 抽样方案 | 检查水平 | AQL/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标 志 | 8.1 | 8.1 | - 一次 | S-3 | 4.0 |
| 2 | 外形尺寸 | 5.2 | 6.2 |  |  |  |
| 3 | 灯 头 | 5.2 | 6.2 |  |  |  |
| 4 | 灯功率 | 5.3 | 6.3 |  | S-2 | 6.5 |
| 5 | 功率因数 | 5.4 | 6.3 |  |  |  |
| 6 | 初始UV-A辐射照度 | 5.5 | 6.4 |  |  |  |
| 7 | 无线电骚扰特性 | 5.7.1 | 6.5 |  |  |  |
| 8 | 谐 波 | 5.7.2 | 6.5 |  |  |  |
| 9 | 电磁兼容抗扰度 | 5.7.3 | 6.5 |  |  |  |

### 7.3 型式检验

#### 7.3.1 检验要求

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 正式投产后，主要原材料、配方、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每半年进行一次；

- 停产3个月以上，恢复生产时；

- 国家质检部门和结构提出型式检验要求时。

#### 7.3.2 检验试样与质量判定

型式检验的试样应从出厂检验合格的产品中随机抽取，抽样按照GB/T 2829判别水平Ι的一次抽样方案执行，其检验项目、抽样方案、检查水平及合格质量水平应符合表2规定。

表2 型式检验的项目、抽样方案、检验水平及合格质量水平

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 | RQL/% | 样本大小 | 判定组数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标 志 | 8.1 | 8.1 | - 25 | 20 | （4,5） |
| 2 | 外形尺寸 | 5.2 | 6.2 |  |  |  |
| 3 | 灯 头 | 5.2 | 6.2 |  |  |  |
| 4 | 灯功率 | 5.3 | 6.3 |  |  |  |
| 5 | 功率因数 | 5.4 | 6.3 |  |  |  |
| 6 | 初始UV-A辐射照度 | 5.5 | 6.4 |  |  |  |
| 7 | 无线电骚扰特性 | 5.7.1 | 6.5 |  |  |  |
| 8 | 谐 波 | 5.7.2 | 6.5 |  |  |  |
| 9 | 电磁兼容抗扰度 | 5.7.3 | 6.5 |  |  |  |
| 10 | 早期失效 | 5.6.1 | 6.4 | 30 | 10 | （2,3） |
| 11 | UV-A辐射照度维持率 | 5.6.2 | 6.4 |  |  |  |

8 标志、包装、运输和贮存

### 8.1 标志

灯的标志内容应符合表3的要求，且应清晰牢固。

包装/说明书以及产品目录应按表3的要求标出相应标志内容。说明书或包装盒应有警告信息：注意，此光源使用时不可直视。

表3 标志的位置

| 标志的内容 | 产品 | 包装/说明书 | 产品目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | - | × | × |
| 制造厂商或注册商标 | × | × | × |
| 灯的型号 | × | × | × |
| 额定电压/V | × | × | × |
| 标称功率/W | × | × | × |
| 制造日期或能追溯生产日期的生产批次 | × | × | × |
| 初始UV-A辐射照度 | - | × | × |
| 工作电流/A | - | × | × |
| 功率因数 | - | × | × |
| 灯头类型 | - | × | × |
| 灯的最大直径和长度尺寸/mm | - | × | × |

检查样品、包装、合格证及说明书的标志内容应符合本标准的规定。目视法检查内容是否完整无缺漏项。用蘸水的湿布轻轻擦拭标志15s后，水渍干后再用蘸有己烷的布擦拭15s后再来检验，擦拭后，标志仍应清晰可辨。

### 8.2 包装

包装箱上应标有箱内灯的数量。

包装箱内应附有产品合格证或盖有合格印章，并加盖检验日期。

### 8.3 运输

产品在运输过程中应小心轻放，禁止挤压、碰撞和震动。

### 8.4 贮存

产品应在包装状态下贮存，保存于避光、常温、干燥、周围空气无酸性、碱性或其它腐蚀性气体的场所内。地面必须放置防潮塑料垫仓板；产品在仓库堆放时，层与层之间应错缝码堆，堆放高度不应超过1.5 m。